## Slide 1
Fülep Attila
mérnök szaktanácsadó
Kelet-Magyarország
Vasbeton szerkezetek védelme és felújítása az MSZ EN 1504 alapján
Debrecen, 2023.03.21.

## Slide 2
1991. a magyarországi leányvállalat működésének kezdete
2002. gyártóüzem építése Sóskúton
2018. a gyártóüzem bővítése
Budaörs
Sóskút
MAPEI KFT - MÉRFÖLDKÖVEK

## Slide 3
A MAPEI KFT TERMÉKVONALAI
Termékek kerámia és természetes kőburkolatok fektetéséhez
Termékek a cement és műgyanta ipari padlókhoz
Termékek textil és rugalmas padlóburkolatok fektetéséhez
Termékek sportburkolatokhoz
Betonjavító termékek
Hangszigetelési termékek
Termékek faanyagú burkolatok fektetéséhezű
Műemlékvédelmi és falazatfelújítási rendszerek
Rugalmas hézagkitöltő- és ragasztóanyagok
Szerkezeti megerősítő rendszerek
Vízszigetelő anyagok
Hőszigetelési termékek
Különleges mélyépítési anyagok
Betonadalékszerek
Védő és dekorációs falbevonatok

## Slide 4
A BETON NEM ÖRÖK ANYAG!

## Slide 5
BETONSZERKEZETEK JAVÍTÁSA

## Slide 6
  Haladjunk sorrendben
  Tönkremenetelek
  Javítás
    Felület előkészítése
      Repedések javítása
        Korrózióvédelem
          Újraprofilozás
            Felület simítása
              Megerősítés
                Védőbevonat

## Slide 7
VEGYI HATÁSOK
Karbonátosodás
Klorid okozta korrózió
Szulfát okozta korrózió
(Alkáli adalék reakció)

## Slide 8
JAVÍTÁSI ELJÁRÁSOK
A környezeti feltételeknek megfelelő beton készítése Elsődleges megelőző védelem
Bevonatok, impregnálás Másodlagos megelőző védelem
A kettő együttesen
Felújítás Másodlagos megszüntető védelem

## Slide 9
EN 1504-9:2008
A betonszerkezetek védelmének és javításának alapelvei |  | 
A betonhibákkal kapcsolatos alapelvek és módszerek |  | 
1. | Behatolás elleni védelem | PI
2. | Nedvesség-szabályozás | MC
3. | Beton helyreállítása | CR
4. | Szerkezeti megerősítés | SS
5. | A fizikai ellenállás fokozása | PR
6. | Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás | CR
Az erősító betétek (acélbetétek) korróziójával kapcsolatos alapelvek és módszerek |  | 
7. | Passzivitás megőrzése vagy helyreállítása | RP
8. | Az ellenállás növekedése | IR
9. | Katódos ellenőrzés, szabályozása | CC
10. | Katódos védelem | CP
11. | Anódos területek ellenőrzése, szabályozása | CA

## Slide 10
A korrodáló vasak bejelölése és szabaddá tétele, a károsodott vagy gyenge részek eltávolítása
Felülettisztítás: a cementfilm és a szennyeződések eltávolítása a teljes felületen
A szabaddá tett betonacélok megtisztítása
ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉS

## Slide 11
ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉS

## Slide 12
FELÜLETTISZTÍTÁS
Mechanikus módszerek (kefék, marók, tűpisztolyok)
Fúvatás (homokszórás, sörétezés, nagy nyomású víz)
Savas maratás
Lánggereblye
Lézeres felülettisztítás

## Slide 13
FELÜLETTISZTÍTÁS

## Slide 14
REPEDÉSEK JAVÍTÁSA
Repedés
Depasszivált zóna
(karbonátosodás vagy kloridbehatolás)
Korrózió

## Slide 15
REPEDÉSEK JAVÍTÁSA
A repedés keletkezésének okai (terhelés, zsugorodás, hőváltozások, ...)
A repedés fajta (mozgó vagy fix, átmenő vagy kéreg)
A repedés állapota a felújításkor (vizes, száraz)
A javítás végeredményére vonatkozó követelmények (vízzáróság, teherátadás, lezárás,…)
A beavatkozás módjának kiválasztásához meg kell határozni:

## Slide 16
REPEDÉSEK JAVÍTÁSA
Felületközeli lezárás
Mélységi kiöntés
-öntés
-injektálás
Bevonat (későbbiekben)
A repedések javításának módjai:

## Slide 17
REPEDÉSEK JAVÍTÁSA
Felületközeli lezárás
Mapeflex AC4 Mapeflex PU45FT
A repedések tömítése

## Slide 18
REPEDÉSEK JAVÍTÁSA
Injektálás:
Notes: Az utolsó 3 mélygarázsok, pincék miatt van csak itt

## Slide 19
REPEDÉSEK JAVÍTÁSA
Injektálás: Epojet
Epojet LV
Nagyon alacsony viszkozitású, kétkomponensű epoxigyanta
hézagok merev összekapcsolására, 0,1 mm-ig.
Bedolgozása:
-öntéssel
-injektálással

## Slide 20
BETONACÉLOK KORRÓZIÓVÉDELME
Lúgos környezet (pH>11,5) kialakítása​
Cement bázisú korrózióvédő bevonattal​
Elegendő vastagságú, cementalapú újraprofilozó anyaggal​
​
Záró védőbevonat felhordása (epoxi)​
​
Katódos korrózióvédelem

## Slide 21
BETONACÉLOK KORRÓZIÓVÉDELME
Mapefer 1K
Egykomponensű bevonat, az acélbetétek védelméhez.
Tapadóhídként is szolgál, az acél és a betonpótló réteg között.
A letisztított acélra kell felhordani 2 rétegben.

## Slide 22
ÚJRAPROFILOZÁS
Az újraprofilozó anyagok tulajdonságai
a rugalmassági modulusa alacsonyabb legyen, mint az alapbetoné
a nyomószilárdsága az alapbetonéval azonos, vagy attól csak kicsit magasabb
a hajlító-húzószilárdsága legyen minél nagyobb
kitűnő tapadóképesség az aljzathoz
zsugorodási repedések kizárása
jó vízszigetelés, illetve kicsi vízfelvétel
fagyállóság, min. F 100 szintű
Elsődleges a harmónia elve!

## Slide 23
ÚJRAPROFILOZÁS
Az alapfelület kialakítása
Hibás részek eltávolítása
Javítandó felület megfelelő geometriai kialakítása
  „Konkáv” üreg
  Lekerekített sarkok
  Meredek szegély
Érdes felület

## Slide 24
ÚJRAPROFILOZÁS
Mapegrout állékony javítóhabarcsok
Termék | Leírás | Nyomószilárdság | Besorolás (MSZ EN 1504-3:2006)
Planitop Rasa & Ripara | Állékony, gyorskötő javító- és simítóhabarcs | ≥18MPa | R2
Mapegrout 430 | Állékony, normál kötésidejű | ≥30MPa | R3
Mapegrout T40 | Állékony, normál kötésidejű | ≥40MPa | R3
Planitop 400 | Állékony, gyorskötő javító- és simítóhabarcs | ≥45MPa | R3
Planitop Rasa & Ripara R4 | Állékony, gyorskötő javító- és simítóhabarcs | ≥50MPa | R4
Notes: Új szabvány van. Ebben 4 kategória van: R1-R4. R1 és R2 nem szerkezeti javítóanyagok (csak esztétikai és geometriai funkció), R3 és R4 pedig szerkezeti habarcsok.
R3 hasonlít PCC III-hoz, R4 pedig PCCI, PCC II-höz. Érdekesség: R4 tapadószilársága >2 N/mm2; Műanyaggal javított cementkötésű (PCC) vagy cementkötésű (PC) anyagok,​ 10-től 35-40 mm vastagságig. Mindegyik:​ -műanyag-szállal erősített​
-zsugorodáskompenzált​
-mikroszilika tartalmú​
Különböző konzisztenciával, szilárdsággal kötésidővel és rugalmassági modulussal.

## Slide 25
ÚJRAPROFILOZÁS

## Slide 26
ÚJRAPROFILOZÁS

## Slide 27
A FELÜLET SIMÍTÁSA
Célja:
Apró hiányosságok és sérülések javítása
Az objektum felületének esztétikai javítása
Finomszemcsés
Polimerrel módosított cementbázisú javítóanyag (PCC)
Tapadás: > 1,5 N/mm2 (további bevonatok!)
Nyomószilárdság: általában nem lényeges

## Slide 28
A FELÜLET SIMÍTÁSA
Mapefinish, Monofinish, Planitop 550
Két- és egykomponensű simítóanyagok betonfelületekre.
További bevonatokat fogadni képes.
Max. rétegvastagság: 3 mm
Tapadóhíd nélkül is kiváló
tapadás.
Notes: Tapadóhíd nélkül is kitűnő tapadás

## Slide 29
VÉDŐ BEVONATOK
Célja:
Sóállóság
CO2, SO42— zárás
Repedésáthidalás
Vízzárás vagy páraáteresztés
Esztétika
Vékony bevonatok
Impregnáló anyagok
Vastag bevonatok
A bevonat anyagát az aljzat és a igénybevételek alapján kell meghatározni!

## Slide 30
VÉDŐ (VÉKONY)BEVONATOK
Elastocolor rendszer:
Színes, ​
Rugalmas, ​
CO2-behatolásnak ellenálló​
Páraáteresztő rendszer
Elastocolor Primer
Elastocolor Pittura
Elastocolor Rasante SF

## Slide 31
VÉDŐ (VÉKONY)BEVONATOK
Elastocolor rendszer:
Akril bázisú bevonat(BV2).
Rugalmas, hajszálrepedések befedésére is al-kalmas.​
A bevonat rendkívül ellenálló ag-resszív környezeti hatásokkal és sókkal szemben.​
Kézzel és szórópisztollyal is felhord-ható.
Notes: Tapadóhíd nélkül is kitűnő tapadás

## Slide 32
VÉDŐ (IMPREGNÁLÓ)BEVONATOK
Planiseal WR 40:
Hidrofóbizáló
migráló (<10mm beszívódó)
szilán alapú termékek
látszóbeton felületekre
Notes: Tapadóhíd nélkül is kitűnő tapadás

## Slide 33
SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉS
FRP-rendszer alkalmazása:
Anyagkárosodás
​szerkezet- vagy funkcióváltás
többletterhek
Mapewrap szénszálas szövetek, száraz- vagy nedves technológiával beépítve
Carboplate pultrudált lemez, epoxigyantába impregnált szénszálak
Notes: Tapadóhíd nélkül is kitűnő tapadás

## Slide 34
SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉS
Előnyök
​Gyors és könnyen megvalósítható kivitelezés
Kis súly
Kismértékű keresztmetszetváltozás
Nagy mechanikai teljesítmény
Korróziómentes
A beavatkozás teljes mértékben visszaállítható
Nagy tartósság
Notes: Tapadóhíd nélkül is kitűnő tapadás

## Slide 35
Epoxi alapozó | Epoxi simító anyag |  | Epoxi impregnáló anyag | 
MAPEWRAP PRIMER 1 | MAPEWRAP 11 | MAPEWRAP 12 | MAPEWRAP 31 | MAPEWRAP 21
Aljzat konszolidálása és alapozása | Könnyen felhordható állékony paszta | T>23˚C felett javasolt | ‘Száraz’’ eljárás | ‘Nedves’’ eljárás
MAPEI termékválaszték a polimer mátrixhoz
SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉS

## Slide 36
Mapei Carboplate rendszer: hajlítási megerősítés
Carboplate E170/50/1,4
Carboplate E170/100/1,4
Carboplate E170/150/1,4
Carboplate E250/50/1,4
3-féle rugalmassági modulusz: 170, 200, 250 GPa
3-féle szélesség: 50, 100 és 150 mm
SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉS

## Slide 37
BUDAPEST, ERKÉLYLEMEZ JAVÍTÁS

## Slide 38
BUDAPEST, ERKÉLYLEMEZ JAVÍTÁS

## Slide 39
BUDAPEST, ERKÉLYLEMEZ JAVÍTÁS

## Slide 40
BUDAPEST, ERKÉLYLEMEZ JAVÍTÁS

## Slide 41
BUDAPEST, ERKÉLYLEMEZ JAVÍTÁS

## Slide 42
BUDAPEST, ERKÉLYLEMEZ JAVÍTÁS

## Slide 43
SZOLNOK, FÜGGŐFOLYOSÓ JAVÍTÁS
Notes: Annyira rossz betonminőség, hogy nincs termékünk, ami megtapadt volna az alsó felületeken. A statikus 45mm magas trapézlemezzel és a járdáról induló acél vázszerkezettel alátámasztott minden folyosót. Trapézlemezbe betont öntöttek, majd beöntőnyílásokon Mapefill kb 2cm vtg-ban feltámasztja a folyosókat.

## Slide 44: ZTV-SIB 90
 | Nyomószilárdság (N/mm2) | Húzó-hajlító szilárdság (N/mm2) | Rugalmassági modulus (N/mm2)
PCC I | ≥ 45 | ≥ 9 | ≥ 25 - 40
PCC II | ≥ 45 | ≥ 9 | ≥ 25 - 40
PCC III | ≥ 30 | ≥ 6 | ≥ 15 - 30
PCC I
PCC II
PCC III
Notes: ZTV-SIB90 betonszerkezetek védelmének és helyreállításának irányelve, Régebben a közúti szabályozás a német szabályozást követte: PCCI, PCC II és PCC III kategóriák voltak.
Megvolt, hogy hol kell használni.
PCCI: közvetlen forgalomnak kitett helyeken, dinamikus hatások érhetik
PCCII: közvetlen forgalomnak ki nem tett helyeken, dinamikus hatások érhetik
PCCIII: forgalomnak ki nem tett helyeken, dinamikus hatások nem érik

## Slide 45: MAPEGROUT javítóhabarcsok
Műanyaggal javított cementkötésű (PCC) vagy cementkötésű (PC) anyagok, 10-től 35-40 mm vastagságig. Mindegyik: Műanyag-szállal erősített
Zsugorodáskompenzált
Mikroszilika tartalmú
Különböző konzisztenciával, szilárdsággal kötésidővel és rugalmassági modulussal.

## Slide 46: Javítóhabarcsok
Notes: 3-4. kép: Bp. Nagyszőlős utcai felüljáró, Mgrout Tissotropico. Nem volt elég a betontakarás, de acélkorrózió még nem volt. Gépi szórás (Putzmesiter S5): kb 1 m2/perc, 1 cm vastagságban
5-6. kép: Bagi völgyhíd pályalemez kiegyenlítése, 1,5 cm vastagságban. Minden második sáv első lépésben acél profilokon, a köztes sávok esetén az elkészült sáv a vezetősáv.
Utókezelés: nedves filccel, mert igen meleg volt. (Ha kérdezik: a Mapegrout habarcsok a magas műanyagtartalom miatt nem érzékenyek a megégésre, 1 nap utókezelés eddig mindig elég volt, a legnagyobb melegben is. Ha kell a 2 N/mm2 tapadás, akkor érdemes tovább, különösen nyári melegben. Ha nem kell 2 N/mm2, és nincs nagyon meleg, akkor el is lehet hagyni.)

## Slide 47
MAPEGROUT javítóhabarcsok
Notes: M5: hídfő 10 cm-el magasabb lett. 20 cm-t visszavéstek, acélokat elrendezék, és Mapegrout Colabile-val kiöntötték. 30 m% 4-8 és 15 m% 8-16 mm kavics ment bele.

## Slide 48
MAPEGROUT javítóhabarcsok
Notes: Gát, Mapegrout BM-el javítva
Igénybevételek: fagy és súrlódás, illetve kavitáció.

## Slide 49: MAPEGROUT javítóhabarcsok
Notes: A villamos sínek között 1-1,5 cm vastagon BM-el kiegyenlítve. A híd erősen mozog (villamos), de bírta, amíg kellett. Alternatíva a PU-gyanta habarcs lett volna

## Slide 51
Impregnáló anyagok, Vékony bevonatok, Vastag bevonatok
A bevonat anyagát az aljzat és a igénybevételek alapján kell meghatározni!
Védőbevonatok
repedésáthidaló,
kopásálló,
vízzáró/vízálló,
sóálló,
CO2-záró, SO42--záró
páraáteresztő,
stb.
Notes: A védőbevonatok szerepe: a javított szerkezetet védja meg azoktól a hatásoktól, melyek a tönkremenetelt eredetileg okozták. SO42 = szulfát
a felhasznált bevonatoknak meg kellett felelniük az EU szabvány alá tartozó E-út normáknak. Ezek a Mapei rendszerek a következőek:
B5 bevonati rendszer: MAPEFLOOR I914 és MAPECOAT BS1 (hídszegélyek készítése ezzel történik)
B4 rendszer: MAPELASTIC BV3 (ezzel készülnek a hídfők, pillérek, fejgerendák)
B3 rendszer: ELASTOCOLOR PRIMER és ELASTOCOLOR PITTURA (a hídgerendák bevonata készül ezzel)

## Slide 52
PLASTIMUL termékek
Hidakon talajjal érintkező felületeken használt
Notes: Talajjal érintkező szerkezetek bevonata: elsősorban szulfát illetve pl. hidaknál a hídról lefolyó kloridok ellen véd. E mellett talajnedvesség, talajvíz elleni szigetelésként is alkalmazhatók.
Bitumenes habarcsok. Tartósan rugalmasak, jól tapadnak.
Plastimul Fibre: szálerősítéses. Csak hidak alaptestjeire.
Plastimul 1K Super: polisztirollal töltött, a vasatgság jobb beállítása érdekében. 3 m bemerülési mélységig talajvíz ellen is.
Plastimul 2K: Cementtel és homokkal kevert termék. Gyrsabban szilárdul, hidegebben is alkalmazható. Profi termék. 3 m bemerülési mélységig talajvíz ellen is.

## Slide 53: MAPECOAT BS1 (BV4 volt = B5)
Az Út 2-2.206 és a hazai igények alapján fejlesztve
Epoxi alapozás (Primer SN ; Mapefloor I 914)
Rugalmas, repedésáthidaló
Kopásálló, könnyű forgalommal terhelhető
Csúszásmentes bevonat
Sóálló
Notes: Mapecoat BS1 volt a BV4, most B5 = sóálló, repedésáthidaló, könnyű forgalommal terhelhető

## Slide 54: Purtop 400
Poliuretán és Poliurea vízszigetelések
Epoxi alapozás (Primer SN)
Rugalmas
Kopásálló
Csúszásmentesíthető bevonat
Aszfalt vagy térkő zárása is lehet

## Slide 55: ELASTOCOLOR rendszer (B3)
Színes,
Rugalmas,
CO2-behatolásnak ellenálló
Páraáteresztő rendszer: ELASTOCOLOR PRIMER
ELASTOCOLOR PITTURA
ELASTOCOLOR RASANTE SF
REPEDÉS
BETON
MAPELASTIC
MAPELASTIC, MAPELASTIC BV3
(B4)
Notes: mapelastic bv3 = b4 kisebb repedésáthidalás, nem járható
b3 festékeink =bv2

## Slide 56
MAPELASTIC
0
10
20
30
40
50
0
3
7
40
60
Karbonátosodás
beton v/c=0,8
beton
MAPELASTIC-
al v/c=0,8
Notes: X tengely: behatás ideje (nap)
Y tengely: behatolás mélysége (mm)
Megszilárdult kockára hordták fel a bevonatot, és így vetették össze be nem vont kockákkal

## Slide 57: Elastocolor Pittura és Colorite Beton

## Slide 58
VÍZLEPERGETŐ IMPREGNÁLÁSOK
Hidrofóbizáló, migráló (beszívódó), szilán alapú termékek, látszóbeton felületekre

## Slide 59
VÍZLEPERGETŐ IMPREGNÁLÁSOK

## Slide 60: REFERENCIÁK

## Slide 65
Árpád úti felüljáró - 2001
Árpád úti felüljáró - 2001
MAPEFER, MAPEGROUT TISSOTROPICO, MAPEGROUT T40, MAPEGROUT GUNITE, ELASTOCOLOR, MAPELASTIC, MAPEFINISH, PLANICRETE
Notes: Ne elemezd

## Slide 66
MAPEFER, MAPEGROUT TISSOTROPICO, MAPEGROUT T40, MAPEGROUT GUNITE, ELASTOCOLOR, MAPELASTIC, MAPEFINISH, PLANICRETE
Árpád úti felüljáró
Notes: Ne elemezd

## Slide 67
Autópálya cölöpjavítás
MAPEFILL
Notes: Az M7-en vert cölöpökkel készült híd. A cölöp kiálló része pillér lett. Egy cölöp verés közben befeszült, az oldala kitört. Kb. 1 m volt hátra, kihúzni nem lehetett. Mapefill (kaviccsal keverve) került bele. A zsalu acéllemez volt: simán körbepántolták. A Mapefill és a beton határa körömmel alig érezhető lett!

## Slide 68
Nagyszőlős úti felüljáró
MAPEGROUT TISSOTROPICO, MONOFINISH, ELASTOCOLOR, MAPELASTIC
Notes: Ne elemezd

## Slide 69
Árpád híd
MAPEGROUT TISSOTROPICO,
MAPEFER 1K, MAPEFLOOR I914 + MAPECOAT BS1, ELASTOCOLOR, MAPELASTIC,
WALLGARD GRAFFITI BARRIER, FLEXO S6 PREMIUM
Notes: Ne elemezd

## Slide 70
Rátóti vasúti híd
FRP-RENDSZER: CARBOPLATE E200
POLYFLEX HP
MAPEGROUT TISSOTROPICO,
MAPEFER 1K, MAPEFLOOR I914 + MAPECOAT BS1, ELASTOCOLOR, MAPELASTIC BV3
Notes: Polyflex hídpály lemezes szig.

## Slide 71
Körös-híd
PURTOP 400
Notes: Kunszentmáron

## Slide 72
MAPEI KFT MÉRNÖK TÁMOGATÁS
Mándity Zoltán
építészmérnök
Mapei Kft.
mérnök szaktanácsadó
Dél-Magyarország
+36306832710
z.mandity@mapei.hu
Nagy Richárd
építőmérnök
Mapei Kft.
mérnök szaktanácsadó
Budapest, Pest megye
+36203868102
r.nagy@mapei.hu
Bendicsek Anna
építőmérnök
Mapei Kft.
mérnök szaktanácsadó
Budapest, Pest megye
+36203615723
a.bendicsek@mapei.hu
Fülep Attila
építészmérnök
Mapei Kft.
mérnök szaktanácsadó
Kelet-Magyarország
+36202695295
a.fulep@mapei.hu
Vajda Tamás
építészmérnök
Mapei Kft.
mérnök szaktanácsadó
Nyugat-Magyarország
+36202325980
t.vajda@mapei.hu

## Slide 73
Fülep Attila
mérnök szaktanácsadó
Kelet-Magyarország
a.fulep@mapei.hu
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET